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Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Федеральным автономным учреждением "Российский дорожный научно-исследовательский институт" (ФАУ "РОСДОРНИИ") Министерства транспорта Российской Федерации

2 ВНЕСЕН Техническими комитетами по стандартизации ТК 278 "Безопасность дорожного движения" и ТК 418 "Дорожное хозяйство"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 50597-93


Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)








5.2 Покрытие проезжей части
5.2.1 Продольная ровность покрытия по полосам движения проезжей части при измерении по ГОСТ 33101 должна соответствовать значениям, указанным в таблице 5.1, при измерении трехметровой рейкой по 9.2.1 и 9.2.2 - в таблице 5.2.


Таблица 5.1 - Значения показателей продольной ровности покрытия при измерении профилометром

	
	
	
	
	

	Категория дороги
	Ровность по индексу IRI, м/км, не более

	
	Группа улиц
	Тип дорожной одежды

	
	
	Капитальный
	Облегченный
	Переходный

	IA, IБ
	А
	4,0
	-
	-

	IB, II
	Б
	4,5
	-
	-

	III
	В
	5,0
	5,5

	IV
	Г, Д
	6,0
	6,5

	V
	Е
	-
	7,5
	8,0

	Примечание - IRI (International Roughness Index), Международный индекс ровности.





Таблица 5.2 - Значения показателей продольной ровности покрытия при измерении трехметровой рейкой

	
	
	
	
	

	Категория дороги
	Группа улиц
	Тип дорожной одежды
	Число просветов под рейкой*, %, не более
	Максимальный просвет под рейкой, мм, не более

	IA, IБ
	А
	Капитальный
	7
	10

	IB, II
	Б
	
	
	

	III
	В
	
	9
	12

	
	
	Облегченный
	12
	14

	IV
	Г
	Облегченный, переходный
	14
	20

	
	Д
	
	20
	25

	V
	Е
	
	25
	30

	* Число просветов под трехметровой рейкой, превышающих значения:

- 6 мм для асфальтобетонных, цементобетонных покрытий и покрытий из каменных материалов и грунтов, обработанных вяжущими;

- 15,0 мм для всех остальных видов покрытий.




Допускается продольную ровность покрытия измерять приборами типа ПКРС-2 в соответствии с требованиями ГОСТ 33220.

5.2.2 Коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием должен быть не менее 0,3 при его измерении измерительным колесом стандартным с покрышкой с протектором без рисунка по ГОСТ 33078.

5.2.3 Продольную ровность покрытия приводят в соответствие нормативным требованиям по 5.2.1 при проведении работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог и улиц, коэффициент сцепления по 5.2.2 - при проведении работ по ремонту и содержанию дорог и улиц. Сроки проведения работ по ремонту и содержанию определяют при их планировании в установленном порядке.

До проведения соответствующих работ перед участками дорог и улиц, ровность и сцепные качества которых не соответствуют требованиям настоящего стандарта, устанавливают дорожные знаки по ГОСТ Р 52289.

5.2.4 Покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений (таблица А.1 приложения А), устранение которых осуществляют в сроки, приведенные в таблице 5.3.


Таблица 5.3 - Размеры дефектов покрытия и сроки их устранения

	
	
	
	
	

	Вид дефекта
	Категория дороги
	Группа улиц
	Размер
	Срок устранения, сут, не более

	Отдельное повреждение (выбоина, просадка, пролом) длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более, площадью, м, равной или более
	IA
	A
	0,06
	1

	
	IБ, IB
	Б
	
	3

	
	II
	В
	
	5

	
	III
	Г
	
	7

	
	IV
	Д
	
	10

	
	V
	Е
	
	12

	Повреждения (выбоины, просадки, проломы) площадью менее 0,06 м, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м, площадью, м, более
	IA, IБ, IB
	А, Б
	0,1
	5

	
	II
	В
	0,5
	7

	
	III
	Г
	0,8
	10

	
	IV
	Д
	2,1
	14

	
	V
	Е
	5,2
	20

	Сдвиг, волна глубиной, см, более
	IA
	А
	3,0
	5

	
	IБ, IB, II
	Б, В
	
	7

	
	III
	Г
	5,0
	10

	
	IV
	Д
	
	12

	Гребенки на участке полосы движения длиной 100 м, площадью, м, более
	IV
	Д
	30,0
	10

	
	V
	Е
	52,5
	14

	Колея* глубиной, см, более и длиной, м, более на участке полосы движения длиной 100 м
	IA, IБ, IB
	А, Б
	2,0/7,0
	5

	
	II
	Б
	2,5/7,0
	7

	
	III
	В, Г
	3,0/9,0
	10

	
	IV
	Д
	
	14

	Отдельное необработанное место выпотевания вяжущего площадью, м, более
	Для всех категорий дорог и групп улиц
	1,0
	4

	Необработанные места выпотевания вяжущего площадью не более 1,0 м, длиной, м, более на участке полосы движения длиной 100 м
	IA
	А
	1,0
	4

	
	IБ
	Б
	2,0
	

	
	IB
	В
	3,0
	

	
	II
	Г
	
	

	
	III, IV
	Д, Е
	4,0
	

	Отклонение по вертикали крышки люка относительно поверхности проезжей части, см, более
	Для всех категорий дорог и групп улиц
	1,0
	1

	Отклонение по вертикали решетки дождеприемника относительно поверхности лотка, см, более
	
	
	2

	Отклонение по вертикали верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно поверхности покрытия, см, более
	
	
	

	Возвышение междурельсового настила над верхом рельсов на железнодорожных переездах, см, более
	
	
	

	Неровность в покрытии междурельсового пространства (настиле) глубиной см, более
	
	1,0
	2

	* Колею глубиной более 5 см устраняют при осуществлении капитального ремонта дорог и улиц.




5.2.5 Не допускаются отдельные выступы или углубления в зоне деформационных швов высотой или глубиной более 3 см, их устранение на всех категориях дорог и группах улиц осуществляют в течение 7 сут с момента обнаружения.

5.2.6 Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев должны соответствовать требованиям ГОСТ 3634.

5.2.7 Не допускается разрушение крышек люков и решеток дождеприемников. Разрушенные крышки и решетки должны быть заменены в течение 3-х часов с момента обнаружения.


